
2026年建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则                  
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 24m2，为 B2（E）级时不少于6m2
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2

	2
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 24m2，为 B2（E）级时不少于6m2
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2
	燃烧性能等级为B1(B)、B1(C)、B2(D)不少于 12m2，为 B2（E）级时不少于3m2

	3
	建筑外墙外保温用岩棉制品
	不少于6m2
	不少于3m2
	不少于3m2

	4
	柔性泡沫橡塑绝热制品
	不少于6m2
	不少于3m2
	不少于3m2

	5
	建筑用金属面绝热夹芯板
	燃烧性能等级为A2、B1(B)、B1(C)、B2(D)时不少于30㎡，为 A1、B2（E）时不少于6㎡
	燃烧性能等级为A2、B1(B)、B1(C)、B2(D)时不少于15㎡，为 A1、B2（E）时不少于3㎡
	燃烧性能等级为A2、B1(B)、B1(C)、B2(D)时不少于15㎡，为 A1、B2（E）时不少于3㎡


2 检验依据
表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)（GB/T 10801.1-2021）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度偏差
	GB/T 6343-2009

	2
	压缩强度
	GB/T 8813-2020

	3
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	4
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012                     GB/T 20284-2006               GB/T 8626-2007                  GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日前生产的产品。


表3 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)（GB/T 10801.2-2018）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 8813-2008

	2
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	3
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	4
	燃烧性能
	GB 8624-2012                     GB/T 20284-2006                    GB/T 8626-2007                GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日前生产的产品。


表4 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)（GB/T 10801.1-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	规格尺寸允许偏差(宽度、厚度）
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 6342-1996

	2
	压缩性能
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 8813-2020

	3
	吸水率
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 8810-2005

	4
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 8811-2008

	5
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.1-2025

GB/T 10294-2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日及以后生产的产品。


表5 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)（GB/T 10801.2-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	规格尺寸允许偏差(宽度、厚度）
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 6342-1996

	2
	压缩性能
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 8813-2020

	3
	吸水率
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 8810-2005

	4
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 8811-2008

	5
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.2-2025

GB/T 10294-2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 20284-2006

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日及以后生产的产品。


表6 建筑外墙外保温用岩棉制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度允许偏差
	GB/T 5480-2017

	2
	尺寸稳定性
	GB/T 25975-2018
GB/T 30806-2014

	3
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	4
	压缩强度
	GB/T 25975-2018
GB/T 13480-2014

	5
	燃烧性能
	GB 8624-2012                                                                   GB/T 5464-2010               GB/T 14402-2007


表7 柔性泡沫橡塑绝热制品检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表观密度
	GB/T 6343-2009

	2
	导热系数
	GB/T 10294-2008

	3
	氧指数
	GB/T 2406.2-2009

	4
	烟密度等级（SDR）
	GB/T 8627-2007


表8 建筑用金属面绝热夹芯板（GB/T 23932-2009）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	彩色涂层钢板厚度
	GB/T 12754-2019

	2
	剥离性能
	GB/T 23932-2009

	3
	耐火极限
	GB/T 9978.1-2008

	4
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 5464-2010

GB/T 14402-2007

GB/T 20284-2006

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日前生产的产品。


表9 建筑用金属面绝热夹芯板（GB/T 23932-2025）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	彩色涂层钢板-基板厚度
	GB/T 23932-2025

	2
	剥离性能
	GB/T 23932-2025

	3
	燃烧性能
	GB 8624-2012

GB/T 5464-2010

GB/T 14402-2007

GB/T 20284-2006

GB/T 8626-2007

GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日及以后生产的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准 

GB/T 10801.1-2021 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2018 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 10801.1-2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.2-2025 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 25975-2018 建筑外墙外保温用岩棉制品
GB/T 17794-2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

GB/T 23932-2009 建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 23932-2025 建筑用金属面绝热夹芯板

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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